| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А

(ГОСТ 20799-88 Изм.5 от 06.07.2012)

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00063 до 29.07.2016

Применение: масло И-20А применяется в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 29 - 35 | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,03 | ГОСТ 5985-79 |
| 3 | Зольность, %, не более | 0,005 | ГОСТ 1461-75 |
| 4 | Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей,%, не более | 1,0 | ГОСТ 1437-75 |
| 6 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 890 | ГОСТ 3900-85 |
| 7 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 |
| 8 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2,0 | ГОСТ 20284-74 |
| 9 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 200 | ГОСТ 4333-87 |
| 10 | Стабильность против окисления: - приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,30 | ГОСТ 18136-72 и п.3.2 ГОСТ 20799-88 |
|  | - приращение смол, %, не более | 2,0 | ГОСТ 15886-70 и п.3.4 ГОСТ 20799-88 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-30А

(ГОСТ 20799-88 Изм.5 от 06.07.2012)

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00063 до 29.07.2016

Применение: масло И-30А применяется в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 41 - 51 | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,05 | ГОСТ 5985-79 |
| 3 | Зольность, %, не более | 0,005 | ГОСТ 1461-75 |
| 4 | Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей,%, не более | 1,0 | ГОСТ 1437-75 |
| 5 | Содержание механических примесей | отсутствие | ГОСТ 6370-83 |
| 6 | Содержание воды | следы | ГОСТ 2477-65 |
| 7 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 890 | ГОСТ 3900-85 |
| 8 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 |
| 9 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2,5 | ГОСТ 20284-74 |
| 10 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 210 | ГОСТ 4333-87 |
| 11 | Стабильность против окисления: - приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,40 | ГОСТ 18136-72 п.3.2 ГОСТ 20799-88 |
|  | - приращение смол, %, не более | 3,0 | ГОСТ 15886-70 п.3.4 ГОСТ 20799-88 |
| 12 | Содержание растворителей в маслах селективной очистки | отсутствие | ГОСТ 1057-88 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А

(ГОСТ 20799-88 Изм.5 от 06.07.2012)

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00063 до 29.07.2016

Применение: масло И-40А применяется в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 61 - 75 | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,05 | ГОСТ 5985-79 |
| 3 | Зольность, %, не более | 0,005 | ГОСТ 1461-75 |
| 4 | Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей,%, не более | 1,1 | ГОСТ 1437-75 |
| 5 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 900 | ГОСТ 3900-85 |
| 6 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 |
| 7 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 3,0 | ГОСТ 20284-74 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | ГОСТ 4333-87 |
| 9 | Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,40 | ГОСТ 18136-72 п.3.2 ГОСТ 20799-88 |
|  | приращение смол, %, не более | 3,0 | ГОСТ 15886-70 п.3.4 ГОСТ 20799-88 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-50А

(ГОСТ 20799-88 Изм.5 от 06.07.2012)

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00063 до 29.07.2016

Применение: масло И-50А применяется в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 90 - 110 | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | 0,05 | ГОСТ 5985-79 |
| 3 | Зольность, %, не более | 0,005 | ГОСТ 1461-75 |
| 4 | Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей,%, не более | 1,1 | ГОСТ 1437-75 |
| 5 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 910 | ГОСТ 3900-85 |
| 6 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 |
| 7 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 4,5 | ГОСТ 20284-74 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 225 | ГОСТ 4333-87 |
| 9 | Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,40 | ГОСТ 18136-72 п.3.2 ГОСТ 20799-88 |
|  | приращение смол, %, не более | 3,0 | ГОСТ 15886-70 п.3.4 ГОСТ 20799-88 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИГП-18

(ТУ 0253-053-00151911-2008 Изм.3 от 21.03.2012)

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.029 01646 до 30.03.2015

Применение: масло индустриальное ИГП-18 предназначено для применения в гидросистемах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, а также для смазывания зубчатых и червячных передач.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость | п.5.2 ТУ 0253-053-00151911-2008 |
| 2 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2,0 | ГОСТ 20284-74 |
| 3 | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 24,00 - 30,00 | СТБ 1798-2007 (ASTM D 445-06) |
| 4 | Индекс вязкости, не менее | 90 | СТБ 1797-2007 (ASTM D 2270-04) |
| 5 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 880 | СТБ 1468-2004 (ASTM D 4052-02) |
| 6 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 | ГОСТ 11362-96 |
| 7 | Зольность, %, не более | 0,2 | ГОСТ 1461-75 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 180 | ГОСТ 4333-87 |
| 9 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 10 | Массовая доля серы, %, не более | 1,0 | СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98) |
| 11 | Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 | ГОСТ 13538-68 |
| 12 | Термоокислительная стабильность: увеличение кислотного числа через 1000 час, мг КОН на 1 г масла, не более | 2,0 | ASTM D 943-04 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИГП-30

ТУ 0253-053-00151911-2008 Изм.3 от 21.03.2012

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.029 01646 до 30.03.2015

Применение: масло индустриальное ИГП-30 предназначено для применения в гидросистемах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, а также для смазывания зубчатых и червячных передач.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Внешний вид | однороднаяпрозра чнаяжидкость | п.5.2 ТУ 0253-053-00151911-2008 |
| 2 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2,5 | ГОСТ 20284-74 |
| 3 | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 39,00 - 50,00 | СТБ 1798-2007 (ASTM D 445-06) |
| 4 | Индекс вязкости, не менее | 90 | СТБ 1797-2007 (ASTM D 2270-04) |
| 5 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 885 | СТБ 14682004 (ASTM D 4052-02) |
| 6 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 | ГОСТ 11362-96 |
| 7 | Зольность, %, не более | 0,2 | ГОСТ 1461-75 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 200 | ГОСТ 4333-87 |
| 9 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 10 | Массовая доля серы, %, не более | 1,0 | СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98) |
| 11 | Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 | ГОСТ 13538-68 |
| 12 | Термоокислительная стабильность:увеличение кислотного числа через 1000 час, мг КОН на 1 г масла, не более | 2,0 | ASTM D 943-04 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИГП-38

ТУ 0253-053-00151911-2008 Изм.3 от 21.03.2012

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.029 01646 до 30.03.2015

Применение: масло индустриальное ИГП-38 предназначено для применения в гидросистемах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, а также для смазывания зубчатых и червячных передач.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Внешний вид | однородная прозрачнаяжидкость | п.5.2 ТУ 02583-053-00151911-2008 |
| 2 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ не более | 3,5 | ГОСТ 20284-74 |
| 3 | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 76,00 - 85,00 | СТБ 1798-2007 (ASTM D 445-06) |
| 4 | Индекс вязкости, не менее | 90 | СТБ 1797-2007 (ASTM D 2270-04) |
| 5 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 895 | СТБ 1468-2004 (ASTM D 4052-02) |
| 6 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 | ГОСТ 11362-96 |
| 7 | Зольность, %, не более | 0,2 | ГОСТ 1461-75 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 215 | ГОСТ 4333-87 |
| 9 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 10 | Массовая доля серы, %, не более | 1,0 | СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98) |
| 11 | Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 | ГОСТ 13538-68 |
| 12 | Термоокислительная стабильность:увеличение кислотного числа через 1000 час, мг КОН на 1 г масла, не более | 2,0 | ASTM D 943-04 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИГП-49

ТУ 0253-053-00151911-2008 Изм.3 от 21.03.2012

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.029 01646 до 30.03.2015

Применение: масло индустриальное ИГП-49 предназначено для применения в гидросистемах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, а также для смазывания зубчатых и червячных передач.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Внешний вид | однородная прозрачная жидкость | п.5.2 ТУ 02583-053-00151911-2008 |
| 2 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ,не более | 3,5 | ГОСТ 20284-74 |
| 3 | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 76,00 - 85,00 | СТБ 1798-2007 (ASTM D 445-06) |
| 4 | Индекс вязкости, не менее | 90 | СТБ 1797-2007 (ASTM D 2270-04) |
| 5 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 895 | СТБ 1468-004 (ASTM D 4052-02) |
| 6 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 | ГОСТ 11362-96 |
| 7 | Зольность, %, не более | 0,2 | ГОСТ 1461-75 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 215 | ГОСТ 4333-87 |
| 9 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 10 | Массовая доля серы, %, не более | 1,0 | СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98) |
| 11 | Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 | ГОСТ 13538-68 |
| 12 | Термоокислительная стабильность:увеличение кислотного числа через 1000 час, мг КОН на 1 г масла, не более | 2,0 | ASTM D 943- |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

МАСЛА  ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИГП-72

ТУ 0253-053-00151911-2008 Изм.3 от 21.03.2012

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.029 01646 до 30.03.2015

Применение: масло индустриальное ИГП-72 предназначено для применения в гидросистемах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, а также для смазывания зубчатых и червячных передач.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость | п.5.2 ТУ 0253-053-00151911-2008 |
| 2 | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ,не более | 5,0 | ГОСТ 20284-74 |
| 3 | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 110,0 - 125,0 | СТБ 1798-2007 (ASTM D 445-06) |
| 4 | Индекс вязкости, не менее | 85 | СТБ 1797-2007 (ASTM D 2270-04) |
| 5 | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 900 | СТБ 1468-2004 (ASTM D 4052-02) |
| 6 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 | ГОСТ 11362-96 |
| 7 | Зольность, %, не более | 0,2 | ГОСТ 1461-75 |
| 8 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | ГОСТ 4333-87 |
| 9 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 |
| 10 | Массовая доля серы, %, не более | 1,0 | СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98) |
| 11 | Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 | ГОСТ 13538-68 |
| 12 | Термоокислительная стабильность:увеличение кислотного числа через 1000 час, мг КОН на 1 г масла, не более | 2,0 | ASTM D 943-04 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.