| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

Масла моторные

МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Н А Ф Т А Н  2 Т – МИКС (API  TB)

(ТУ BY 300042199.017-2010 от 20.07.2011)

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03. 028 02040 до 30.01.2016

Краткое описание: Масло представляет собой композицию базовых минеральных масел с высокоэффективным пакетом присадок (фирмы Infineum Великобритания).

Используется в качестве компонента топливно-масляной смеси, в пропорциях рекомендованных производителем двигателя.

Применение: Предназначено для двухтактных бензиновых двигателей: скутеров, мотоциклов, моторных лодок, бензопил, мотокосилок, садовых машин с воздушным охлаждением.

Основные преимущества:

- обладает высокой смазывающей способностью и высокими антиокислительными и противоизносными  свойствами;

- гарантирует чистоту впускных и выпускных окон цилиндров;

- предотвращает закоксовывание колец в цилиндрах;

- обеспечивает малую дымность отходящих газов;

- обеспечивает стабильность работы свечей зажигания.

| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 7,0 - 9,0 | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2 | Температура текучести,°С, не выше | -12 | СТБ 1557-2008 |
| 3 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 0,7 | ГОСТ 11362-96 |
| 4 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 0,07 | ГОСТ 12417-94 |
| 5 | Плотность при 15°С, кг/м3 | не нормируется | СТБ ИСО 12185-2007 |

Фасовка: 1.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

Масла моторные

МАСЛО моторное ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Н А Ф Т А Н  2 Т – СУПЕР (API TC)

(ТУ BY 300042199.017-2010 от 20.07.2011)

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03. 028 02040 до 30.01.2016

Краткое описание: Масло представляет собой композицию базовых минеральных масел с высокоэффективным пакетом присадок (фирмы Infineum Великобритания).

Используется в качестве компонента топливно-масляной смеси, в пропорциях рекомендованных производителем двигателя.

Применение: Предназначено для двухтактных бензиновых двигателей рабочим объемом 50-500 см3  с воздушным охлаждением и высокими требованиями к качеству масла (большим соотношением топливо/масло). Рекомендуется применять в условиях высоких нагрузок и температур, также, когда производителями техники предусмотрено использование масел с более низкими эксплуатационными свойствами по классификации API TA, TB (в мотоциклах, снегоходах, скутерах, бензопилах, мотокосилках  и др., кроме моторных лодок)

Основные преимущества:

- обладает высокой смазывающей способностью и высокими антиокислительными и противоизносными  свойствами;

- гарантирует чистоту впускных и выпускных окон цилиндров;

- предотвращает закоксовывание колец в цилиндрах;

- обеспечивает малую дымность отходящих газов;

- обеспечивает стабильность работы свечей зажигания.

| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 8,0 - 10,0 | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2 | Температура текучести, °С, не выше | -12 | СТБ 1557-2008 |
| 3 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 1,0 | ГОСТ 11362-96 |
| 4 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 0,1 | ГОСТ 12417-94 |
| 5 | Плотность при 15°С, кг/м3 | не нормируется | СТБ ИСО 12185-2007 |

Фасовка: 1.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

Масла моторные

Масло моторное «Нафтан Д3» SAE 10W-40, API CF-4/SG

(ТУ BY 300042199.010-2009 Изм.1 от 28.12.2010)

Сертификат соответствия: BY/112 03.03. 028 01539 до 27.12.2014

Применение: Моторное масло «Нафтан Д3» применяется в системах смазки современных высокофорсированных дизельных двигателей (с турбонаддувом) грузовых автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники. По уровню эксплуатационных и вязкостных свойств соответствуют требованиям: по уровню эксплуатационных ААИ-Д3 (Ассоциация Автомобильных Инженеров), API-CF-4; по уровню вязкостных характеристик требованиям SAE - 10W40 (полусинтетическое).

Основные преимущества:

- обладает высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами;

- обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, коррозии

и образования высокотемпературных отложений в жестких условиях эксплуатации.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С , мм2/с | 12,5 - 16,3 | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 130 | СТБ 1797-2007 |
| 3 | Температура текучести,°С, не выше | -32 | СТБ 1557-2008 |
| 4 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не ниже | 8,5 | ГОСТ 11362-96 и п.4.3 ТУ BY 300042199.009-2008 |
| 5 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 8,5 | ГОСТ 11362-96 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л .

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

Масла моторные

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ М-8В

(ГОСТ 10541-78 Изм.11 от 06.07.2012)

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00916 до 20.04.2016

Применение: М-8В – универсальное минеральное моторное масло. Соответствует требованиям, предъявляемым производителями среднефорсированных карбюраторных двигателей для грузовых автомобилей, автотракторных, дизельных двигателей без наддува.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с:при 100°С | 7,5 - 8,5 | ГОСТ 33-2000 |
|  | при 0 °С, не более | 1200 |  |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 93 | ГОСТ 25371-97 |
| 3 | Температура застывания,°С, не выше | -25 | ГОСТ 20287-91 |
| 4 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 4,2 | ГОСТ 11362-96 с доп. по п.4.7 ГОСТ 10541-78 |
| 5 | Зольность сульфатная, %, не более | 0,95 | ГОСТ 12417-94 |
| 6 | Плотность при 20 °С, г/см3, не более | 0,905 | ГОСТ 3900-85 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

Масла моторные

МАСЛО МОТОРНОЕ М10Г2к

ГОСТ 8581-78 Изм.11 от 06.07.2012

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00917 до 20.04.2016

Применение: М-10Г2к – минеральное моторное масло. Предназначено для форсированных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автотракторной техники.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Вязкость кинематическая, мм2/с:при 100°С | 10,5 - 11,5 | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 95 | ГОСТ 25371-97 |
| 3 | Температура вспышки, определяемая в открытомтигле, °С, не ниже | 220 | ГОСТ 4333-87 |
| 4 | Температура застывания, °С, не выше | -18 | ГОСТ 20287-91 |
| 5 | Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 | ГОСТ 5726-53 |
| 6 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 6,0 | ГОСТ 11362-96 |
| 7 | Зольность сульфатная, %, не более | 1,15 | ГОСТ 12417-94 |
| 8 | Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3,0 | ГОСТ 20284-74 |
| 9 | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,900 | ГОСТ 3900-85 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.

| 211441, г. Новополоцк, Витебская обл. Республика Беларусь |  | 211441, Novopolotsk, Vitebsk region Republic of Belarus |
| --- | --- | --- |

Масла моторные

МАСЛО МОТОРНОЕ М10Г2

ГОСТ 8581-78 Изм.11 от 06.07.2012

Сертификат соответствия: ВY/112 03.03.028 00824 до 21.01.2016

Применение: масло М10Г2 предназначено для автотракторных дизелей.

| Нормативные показатели качества продукции |
| --- |
| № п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
| 1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 10,5 - 11,5 | ГОСТ 33-2000 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 85 | ГОСТ 25371-97 |
| 3 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | ГОСТ 20287-91 |
| 4 | Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 1,0 | ГОСТ 5726-53 |
| 5 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла,не менее | 6,0 | ГОСТ 11362-96 |
| 6 | Зольность сульфатная, %, не более | 1,65 | ГОСТ 12417-94 |
| 7 | Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более | 5,0 | ГОСТ 20284-74 |
| 8 | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,905 | ГОСТ 3900-85 |
| 9 | Массовая доля активных элементов, %,не менее:кальция | 0,25 | ГОСТ 13538-68 |
|  | цинка | 0,06 |  |
|  | фосфора | 0,06 | ГОСТ 9827-75 |

Фасовка: 20.0 л, 50.0 л.

Контакты:

Отдел маркетинга: +375 214  59-46-61, 59-82-19.

e-mail: naftan@naftan.vitebsk.by

Отдел сбыта ТНП: +375 214 59-44-43 (нач. отдела),

экономисты: 59-81-87, 59-44-21, 59-81-67,

Факс: 59-82-37.